- 配方设计（每题7分）

.以下是PVC抗静电改性塑料配方，

- 炭黑在该配方中作用（  ）

- A 增强   B 增韧   C 导电

- 2、TPU在该配方中作用是（  ）

- A 增容剂 B 接枝改性剂 C 填充剂 D增韧剂

- 该PVC抗静电改性塑料的体积电阻率约为105欧姆，你认为对吗（  ）

- 4、活性碳酸钙是一种球形填料，可以提高PVC的尺寸稳定性（  ）

表1    PVC抗静电改性塑料配方

| 序号 | 物料名称 | 配方量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PVC（SLP-1000） | 100份 |
| 2 | 复合稳定剂 | 3份 |
| 3 | ACR | 2份 |
| 4 | 活性碳酸钙 | 8份 |
| 5 | CPE | 8份 |
| 6 | 炭黑 | 10份 |
| 7 | TPU | 10份 |

- 选择题（每题7分）

1、	下列属于反应型阻燃剂的是（    ）。

A、Al（OH）3       B、氯化石蜡       C、四溴双酚A        D、红磷

2、	PVC材料的产品毒性主要来源于（     ）。

A、单体含量和助剂     B、加工设备    C、树脂本身有毒    D、使用环境

3、	为提高聚烯烃塑料的耐老化性能，须加入（     ）、紫外线吸收剂或炭黑等。

A、抗氧剂       B、增塑剂      C、润滑剂    D、填充剂

4、在聚合物结晶的过程中，会产生（  ）。 
    A、体积收缩    B、体积膨胀    C、体积不变      D、上述情况都有可能

5、下列化合物不能发生聚合反应的是（ ）。

A、乙烯B、环氧乙烷 C、苯乙烯  D、乙酸乙酯

6、下面哪种组合可以制备无支链高分子线形缩聚物(   )

A、1-2官能度体系    B、 2-2官能度体系

C、2-3官能度体系    D、 3-3官能度体系

7、高分子材料化学实验加热时常采用油浴加热，其适用的温度范围是（）。

A、50℃以下    B、100℃以下    C、100℃-250℃    D、250℃-300℃

8、不饱和聚酯主要用途是用作玻璃纤维增强塑料的（  ）。

A、胶黏剂B、分散剂C、引发剂D、催化剂

三、多选题（每题8分）

9、塑料配方的表示方法有(      )。

A、重量份数表示法      B、质量百分数表示法

C、重量法              D、质量法

10、一个透明的塑料制品，它的原料可能是（    ） A、PC      B、PMMA      C、PS       D、PVC

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |