- 判断题（每题6分）

- 高分子溶液的特性粘数随溶液浓度的增加而增大。（  ）

- 聚乙烯醇溶于水中，纤维素与聚乙烯醇的极性结构相似，所以纤维素也能溶于水。（ ）

- 银纹实际上是一种微小裂缝，裂缝内密度为零，因此它很容易导致材料断裂。（  ）

- 分子间作用力强的聚合物，一般具有较高的强度和模量。（  ）

- 增加外力作用频率与缩短观察时间是等效的。（  ）

- 选择题（每题7分）

1、同一聚合物样品，以下计算值哪个较大（  ）。

A、自由结合链均方末端距   B、自由旋转链均方末端距   C、均方旋转半径

2、Avrami方程中，n=3意味着（  ）。

A、三维生长，均相成核      B、二维生长，均相成核    C、二维生长，异相成核

3、A聚乙烯、B聚丙烯、C聚丁烯-1、D聚甲醛的Tm顺序为（ ）。

A、D>A>B>C               B、D>B>A>C              C、C>B>A>D

4、将聚乙烯无规氯化时，Tg随氯含量增加而（  ）。 A、增加     B、减小   C、先增加后减小

5、以下聚合物哪种不能结晶（  ）。A、聚三氟氯乙烯       B、乙丙橡胶             C、尼龙-6

6、某聚合体系的配方为：苯乙烯50份，水100份，K2S4O8 0.1份，C12H25SO4Na 5份，该聚合方法是（  ）

A、乳液聚合， B、悬浮聚合  C、溶液聚合

7、异丁烯和少量异戊二烯以SnCl4-H2O为引发体系在CH2Cl2中反应，其聚合机理是(   )，产物称（ ）

- A、阳离子聚合，异戊橡胶。 B、阳离子聚合，丁基橡胶。 C、自由基聚合，丁基橡胶。

- 8、本体聚合至一定转化率时会出现自动加速现象，这时体系中的自由基浓度和寿命将变得（ ）。

- A、[M .]增加，τ延长；B、[M .]增加，τ缩短；C、[M .]减少，τ延长。
9、一对单体共聚时，r1=0.5，r2=0.8，其共聚行为是(  )。A、理想共聚；B、交替共聚；C、恒比点共聚。
10、某聚合体系用CS=19的链转移剂调节分子量，一次投料.则生成的聚合的分子量的变化现象是（  ）。A、聚合初期小，聚合后期大；B、聚合初期大，聚合后期小；C、整个聚合过程中一样大小。
答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |