- 判断题（每题6分）

- 因为聚氯乙烯和聚乙烯醇的分解温度低于粘流温度（或熔点），所以只能采用溶液纺丝法纺丝。（  ）

- 高聚物在室温下受到外力作用而发生变形，当去掉外力后，形变没有完全复原，这是因为整个分子链发生了相对移动的结果。 （   ）

- 主链由饱和单键构成的高聚物，因分子链可以围绕单键进行内旋转，故链的柔性大，若主链中引入了一些双键（非共轭双键），因双键不能内旋转，故主链的柔性下降。（   ）

- 分子在晶体中是规整排列的，所以只有全同立构或间同立构的高分子才能结晶，无规立构的高分子不能结晶。（  ）

- 高分子的Tf随相对分子质量分布变化的规律是在平均相对分子质量相同的情况下，随多分散系数的增大而提高，随多分散系数减小而降（   ）

- 选择题（每题7分）

1、一对单体共聚时，r1=1，r2=1，其共聚行为是（   ）A、理想共聚；B、交替共聚；C、恒比点共聚

2、本体聚合至一定转化率时会出现自动加速现象，此时体系中的自由基浓度和寿命的变化规律是（ ）。

A、[M。]增加，τ延长；B、[M。]增加，τ缩短；C、[M。]减小，τ延长

3、合成高分子量PP可以使用下列哪种催化剂（   ）A、H2O+SnCl4     B、NaOH     C、TiCl3+AlEt3

4、主要成分都含有高分子的一组是（ ）

A）色拉油、电木、涂料、淀粉； B）羊毛、葡萄糖、胶水、橡皮；C）蚕丝（蛋白质）、涤纶（聚酯）、纤维素（聚葡萄糖）、DNA（聚三磷酸脱氧核糖核苷酸）； D）甘油、毛衣、光盘、皮鞋

5、哪些单体不能通过自由基聚合形成高分子量聚合物？（ ）A） CF2=CFCl； B） CH2 =CCl2 ；C）CHCl=CHCl （对称，位阻）

6、塑料的使用温度是（   ）。

A、Tb～Tg                   B、Tg ~ Tf                 C、Tg ~Td

7、结晶高聚物的应力-应变曲线与非晶高聚物比较的主要不同之处有（  ）。

A、大变形                     B、细颈化                 C、应变硬化

8、以下哪个因素增加时，Tg增加（  ）。

A、增塑剂含量增加          B、交联度增加         C、主链上杂原子数增加

9、聚碳酸酯的应力-应变曲线属以下哪一类（   ）。

A、硬而脆                    B、软而韧                   C、硬而韧

10、聚丙烯酸甲酯的Tg为3℃，聚丙烯酸的Tg为106℃，后者Tg高是因为（   ）。

A、侧基的长度短               B、存在氢键               C、范德华力大

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |